四芯铠装野战光缆

四芯铠装野战光缆适合多业务使用，它由光纤、不锈钢软管、凯夫拉、不锈钢编织网和TPU外护套组成。光缆采用超微口径不锈钢软管进行铠装，配以高模量的进口凯夫拉和富有弹性的耐磨TPU外护套，使其具有优良的机械性能和光学传输性能。

产品特点

超微不锈钢软管保护，光缆抗压可达3000N/10mm；

采用高强度凯夫拉加强，光缆短期抗拉力达到1000N以上;

采用耐磨、耐腐蚀护套材料，可在室外长期使用；

采用抗微弯型特种光纤，光缆最小弯曲半径达到40mm;

φ4.0mm微小外径，重量轻至28KG/KM;

军用连接器或FC,SC,ST,LC等标准接头；

产品符合 Bellcore GR-326标准

应用环境

军队野外应急通信系统；

矿产、油田、港口临时通信；

快速布线系统；

电视现场直播、临时通信；

快速抢修；

主要参数

| 光纤芯数 | 光缆外径 (mm) | 光缆重量 (kg) | 最小弯曲半径 (mm) | 抗拉性能 (N) |  | 抗压性能 (N/10cm) |  | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 4 | 4.0 | 28 | 40 | 1000 | 500 | 3000 | 1500 | －40～85 |